附件

2022年泉州市“揭榜挂帅”技术需求榜单

榜单一：面向引爆型脉冲功率电容器的集成泄放电阻关键技术研发及产业化（指南代码：2022GZ02）

| 重大技术需求（难题）题目 |  |  | 面向引爆型脉冲功率电容器的集成泄放电阻关键技术研发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 |  |  | 新一代信息技术 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 脉冲功率技术以电能为基础，通过对电源能量在时间和空间上进行压缩，并在特定负载上快速释放，获得极高的脉冲功率输出。引爆型脉冲功率多层瓷介电容器是电子起爆引信、深空等离子推进、发动机点火、微波高功率电磁脉冲设备、强激光设备、新能源汽车等的脉冲功率电源的关键件。在设备安装、检验、使用过程中，需要对电容器多次进行充电测试，充电完毕后，电容需缓慢完成自放电。目前，国内做法是在电路中加一只或多只泄放电阻，而国外采用脉冲功率电容器上集成泄放电阻的做法来解决（见图1,2）。国外方法优点有以下：①不占用板上空间，利于装备小型化；②集成在内部后，可靠性更高，有效防止电路板故障时电容放电不完全，防止接触或误操作带来的隐患引起人身危险；③集成泄放电阻成本低，适合大规模推广应用。 产品效果示意图 等效电路图 图1 图2 集成泄放电阻技术是为适应脉冲功率技术而发展起来的一类新型嵌套高精密印刷电阻技术，它是高性能集成电子元器件向小型化、轻量化、高可靠发展的具体体现。嵌套高精密印刷集成泄放电阻技术因受美国、日本等国外公司的限制，属行业“卡脖子”难题，制约着我国脉冲功率技术相关领域发展。实现此技术难点的攻关主要有以下几点： （1）电阻浆料：需要与电容器陶瓷本体匹配的特种电阻浆料，要具有良好的附着力和匹配性。 （2）耐压特性：如何在小尺寸上获得更高的耐压是个难题。 （3）丝网印刷：在小尺寸上如何印制耐高压波浪形电阻体，同时要印刷图形的膜厚均匀性。 （4）温度特性：在固定产品尺寸大小前提下，如何保证温度系数，能满足产品高低温工作环境要求。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 传统原有的技术是利用高能激光脉冲聚焦在被调电阻上，使电阻功能层因受热而气化，从而改变了电阻膜的横截面积，从而完成调整电阻阻值并达到设计精度的目的。高能激光会损害陶瓷电容本体，因此，需采用新型的嵌套高精密印刷集成泄放电阻技术。此技术采用独特的电阻体结构设计和特种电阻浆料材料制作，通过嵌套精密丝网印刷方式将特种电阻浆料印制，并与相对应的介质浆料包封。为保证泄放电阻性能，必须用方阻合适的电阻浆料，并且印刷出的电阻体要平整光滑，不能出现大量毛刺和缺陷。 1、泄放电阻需集成在电容器上，电容器尺寸厚度方向增大不超过0.1mm，其他方向尺寸不允许变化，保证产品小型化，方便用户插拔替代。 2、泄放电阻与电容器共用一组焊盘，且焊接特性不变，方便用户插拔替代。 3、泄放电阻加工过程，不可使用激光调阻等高能加工工艺，防止伤害陶瓷电容本体。 4、泄放电阻加工后，可进行酸性电镀。 5、泄放电阻阻值范围50M-300MΩ，产品阻值允许偏差±20%。 6、泄放电阻需集成后，需能承受50000G以上过载。 |  |  |  |  |
| 时限要求 | 2024年12月前完成 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 （揭榜方与泉州市技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业） |  |  |  |  |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） |  |  | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 单位性质 |  |
|  |  |  |  | þ龙头企业 þ骨干企业（þ高新技术企业、þ科技小巨人企业、þ科技型企业） |  |
| 技术需求牵头企业联系方式 |  | 张婷婷，13328970621 |  |  |  |
| 有共同技术需求的同行企业（非排他性） | 序号 | 单位名称 |  |  | 单位性质 |
|  | 1 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
|  | 2 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测：500万元 |  |  |  |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过：200万元 |  |  |  |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿为该技术难题攻关提供配套经费300万元。 企业名称：福建火炬电子科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 该项目开发研究所产生的科研成果、知识产权归属以及合作权益全部由技术需求方独自享有。 |  |  |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 通过此技术的研制，可以实现很高经济价值和社会价值： 从经济方面来看，该技术成果产业化后，可实现批量化生产，成本优势明显。 从社会战略方面来看，（1）引爆型脉冲功率多层瓷介电容器为电子引线起爆关键件，为设备从传统机械引线向电子引线换装奠定基础；满足国防事业领域的发展，并打破国外专精技术的垄断和弥补国内产业空白，具有重要的战略意义。（2）为我国资源勘探等民用领域，提供稳定可靠的脉冲功率电容器，降低使用难度和使用成本。 |  |  |  |  |

榜单二：基于微透镜阵列的3D防伪纸张印刷转移技术及产业化研究（指南代码：2022GZ02）

| 重大技术需求（难题）题目 |  |  | 基于微透镜阵列的3D防伪纸张印刷转移技术及产业化研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 |  |  | 新一代信息技术 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 传统的3D防伪纸张印刷是采用纸张印刷转移技术，并嵌入刻有激光全息三维立体图像的微缩防伪信息层，以实现具有一定立体层次感的图文显示效果。由于激光全息实现3D显示存在着观看眩晕和图像清晰度、视角和景深不佳等问题，因此，提出把微透镜阵列实现裸眼3D显示的技术集成入纸张印刷转移技术中，即通过刻有微透镜阵列的膜层替代现有的激光全息信息层，以实现环保、低成本以及逼真的3D显示的防伪纸张印刷技术。两种不同技术的结合，必将为薄膜制备工艺拓展到一个全新的应用领域。同时，高面形精度且高分辨率的微透镜阵列母模具关键技术也是我国防伪薄膜制备领域中的一项“卡脖子”技术。 研究内容如下： 1.微透镜阵列的超精密光学母模具加工技术的研究。 研究超精密微透镜阵列金属母模具的加工技术、工艺、性能测试等。研究防伪标签的3D显示性能与微透镜阵列参数间的关系。 2.镍辊筒模具制造技术的研究 研究镍辊筒模具的化学电铸技术、模具拼接技术，研制大尺寸镍辊筒模具。 3.微透镜阵列纸张印刷转移技术的开发 研究微透镜阵列的热压印技术、图文层与透镜层的对齐贴合技术以及纸张金属化印刷转移技术，研制高效、成本低且3D显示效果逼真的防伪薄膜工业制备技术。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 传统的3D防伪纸张印刷是采用把刻有激光全息三维立体图像的微缩防伪信息层通过印刷转移至纸张上，以实现具有一定立体层次感的图文显示效果。微透镜阵列的3D技术则是采用光学透镜阵列对微缩图案进行光学放大，通过改变透镜的曲率半径以及物距位置，可获得上浮或下沉的具有较大景深的图案，目前主要通过热压成型PC/PVC等塑料薄膜制备微透镜阵列，并与微图案复合进行使用，加工效率低且无法达到烟酒包装等的环保要求。本项目拟采用纸张印刷转移技术，将高辨率的微透镜阵列转移至包装用纸表面，实现大广角超景深的裸眼3D显示的防伪效果。技术攻关后希望达到的预期技术目标： 1.高面形精度且高分辨率的微透镜阵列母模具关键技术是防伪薄膜制备领域的一项“卡脖子”技术，攻关后预期技术目标：微透镜阵列光学母模具尺寸≥100×100mm；微透镜阵列线数（每英寸的透镜数）≥400lpi；单元透镜尺寸精度≤3𝜇m，面形误差≤0.2𝜇m，面型粗糙度≤0.15𝜇m。 2.薄膜透过率≥75%；印刷速度≥100米/分钟；具有120度以上的裸眼3D观看视角，观看范围内具有正确的运动视差和空间遮挡关系，长时间观看无视觉疲劳感。 3.镍辊筒模具：尺寸≥1000mm(长)⨉300mm（直径）；拼接缝隙≤1𝜇m；面形误差≤0.3𝜇m，面型粗糙度≤0.25𝜇m。 |  |  |  |  |
| 时限要求 | 2024年12月前完成 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 （揭榜方与泉州市技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业） |  |  |  |  |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） |  |  | 福建泰兴特纸有限公司 | 单位性质 |  |
|  |  |  |  | ¨龙头企业 þ骨干企业（þ高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |  |
| 技术需求牵头企业联系方式 |  | 林五福，13505914808 |  |  |  |
| 有共同技术需求的同行企业（非排他性） | 序号 | 单位名称 |  |  | 单位性质 |
|  | 1 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
|  | 2 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测：600万元 |  |  |  |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过：200万元 |  |  |  |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿为该技术难题攻关提供配套经费300万元。 企业名称：福建泰兴特纸有限公司 |  |  |  |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 1.根据项目任务分工，在各方的工作范围内独立完成的科技成果及其形成的知识产权归各方独自所有。一方转让其专利申请权时，其他各方有以同等条件优先受让的权利。 2.在项目执行过程中，由各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有。 3.由各方共同完成的技术秘密成果，各方均有独立使用的权利。未经其他各方同意，任何一方不得向第三方转让技术秘密。 |  |  |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 1.转化后预期可为企业年新增产值大于2000万元。 2.高面形精度且高分辨率的微透镜阵列母模具关键技术仍由国外所垄断100美元中的防伪线便是典型应用之一，是我国防伪薄膜制备领域中的一项“卡脖子”技术。 3.把基于微透镜阵列的3D成像技术与纸张印刷转移技术进行有效集成，对防伪薄膜的工业制备技术具有突破性的重要意义，可广泛应用于各种产品的防伪包装中，同时满足烟酒包装对生产环保性的要求。 4.裸眼3D显示技术是“十四五”规划和2035年远景目标纲要中国家战略性新兴产业发展规划内容之一，同时，我市也明确在微纳光子技术与器件、微纳光子功能材料以及超精密光学加工技术等领域进行大力发展，满足泉州市大力发展光子技术产业的重大需求。 |  |  |  |  |

榜单三：光通信C波段半导体光放大增益芯片研发（指南代码：2022GZ02）

| 重大技术需求（难题）题目 |  |  | 光通信C波段半导体光放大增益芯片研发 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 |  |  | 新一代信息技术 |  |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 半导体光放大增益芯片做为光网络中信号增益放大的作用，广泛应用在光纤传感、光纤陀螺、百兆千兆PON接入网、100G及以上数据中心的中继放大。 目前国内长春理工大学、北京邮电大学、北京航空航天大学等单位有发表SLD芯片设计与制备部分的文献，国内还无成熟批量化的产品。当前，国内半导体光放大芯片市场主要被NeoPhotonics、住友、Thorlabs、Inphenix等国外企业所占有；因此实现具有自主技术的半导体光放大芯片，解决光放大芯片“卡脖子”技术具有重要意义。 针对半导体光放大芯片开发当前还存在如下关键问题需要重点解决： - 高质量、高增益低缺陷材料的MOCVD生长和再生长技术，实现在不同应变下的高质量材料生长，是实现高质量芯片制备的基础。 - 高功率芯片结构的设计和实现：通过设计和优化实现高功率的芯片输出结构，达到对光信号的高增益放大作用。 （3）宽范围内低反射率光学膜系的实现：通过设计和优化镀膜工艺技术，实现谐振腔宽波长范围内的低反射率光学膜系，达到对FP增益的抑制作用，从而实现满足应用要求的半导体光放大芯片。 |  |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 技术攻关后实现产品达到如下技术指标：芯片饱和输出光功率≥20mW，增益ripple（peak-to-peak）<2dB，增益≥15dB，工作峰值波长在光通信C波段范围内。 目标技术参数实现条件： - 高质量增益材料MOCVD生长和再生长技术； - 高功率芯片的设计和实现技术； （3）宽范围低反射率光学薄膜技术。 |  |  |  |  |  |
| 时限 要求 | 2023年12月前完成 |  |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 （揭榜方与泉州市技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业） |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） |  |  | 福建中科光芯光电科技有限公司 | 单位性质 |  |  |
|  |  |  |  | þ龙头企业 þ骨干企业（þ高新技术企业、þ科技小巨人企业、þ科技型企业） |  |  |
| 技术需求牵头企业联系方式 |  | 余元春，13950446387 |  |  |  |  |
| 有共同技术需求的同行企业（非排他性） | 序号 | 单位名称 |  |  | 单位性质 |  |
|  | 1 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |  |
|  | 2 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |  |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测：500万元 |  |  |  |  |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过：200万元 |  |  |  |  |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿为该技术难题攻关提供配套经费300万元。 企业名称：福建中科光芯光电科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 申请发明专利≥2项，实用新型专利≥3项目。项目执行过程中，完成的知识产权归甲方所有。 |  |  |  |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 项目实现后，企业将对成果进行转换，并试量产，对接市场需求，形成性能满足客户需求的半导体光放大芯片产品。项目验收时，累计带动企业相关光器件销售额500万元；项目达产后，芯片及相关器件销售额每年≥200万元。 该项目的技术攻关，将完善国内在关键核心芯片部件上的自主开发和生产，形成自主可控，避免国外企业产品对市场的垄断占有，同时，提升国内半导体InP芯片行业整体的研发设计能力，并形成完善的半导体光芯片上游和中下游产业相关配套，改善和提供新增就业岗位，实现国内半导体行业向上流整合的能力，提升整体制造水平和利润，提升整体行业的市场竞争力。 |  |  |  |  |  |

榜单四：石材大板多线切割智能装备开发与产业化（指南代码：2022GZ03）

| 重大技术需求（难题）题目 |  |  | 石材大板多线切割智能装备开发与产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 |  |  | 高端装备 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 一、技术难题 中国是世界最大的石材产销市场，石材产业规模超过万亿，泉州是中国石材产销第一大城市。石材规格板被广泛应用于建筑装饰，是所有石材制品中产量最大的品类。据不完全统计，我国规格石材行业的市场规模由2014年的8132亿元增加至2020年的13515亿元，复合年增长率达9.4%。 石材大板切割是石材从荒料转变成规格板产品的第一道工序。目前用于石材大板切割的传统设备有：框架锯、多股绳锯和桥式组合锯。现有石材大板切割主要面临四大痛点，①锯缝之痛：传统设备加工锯缝普遍在4～15mm，石材锯切的成材率仅为60%～75%，损耗掉的石材变成石粉和废渣，不仅浪费石材资源，也造成严重的环境污染；②板厚之痛：石材属于硬脆难加工材料，传统设备最薄只能加工10mm厚的板材，无法满足市场对薄板的需求；③噪音之痛：传统加工设备切割过程产生巨大噪音，严重危害现场工人身心健康；④缺智之痛：现有设备加工工艺参数设定过渡依赖工人的加工经验，难以实现切割过程的智能化，不能满足不同石材的加工要求，产品质量不稳定。 二、攻关方向 本项目将金刚石多线切割技术应用到石材大板锯切加工，研发石材大板多线切割智能装备。通过智能控制技术，实现细直径金刚石线的石材大板多线切割，有效减小锯缝，提高石材锯切成材率，降低噪音，减少污染，满足超薄板材的加工需要。 三、攻关内容 ①实现装备模块化设计、制造、拆装，便于设备生产维护； ②自主开发底层控制系统，掌握核心技术，提高装备的可靠性与拓展性； ③开发多参量协同工艺参数在线智能优化系统，实现加工过程的智能控制； ④与现有石材大板切割设备有较好兼容性，有效降低传统设备换装成本。 四、期望解决的技术壁垒 实现石材锯切小锯缝、超薄板、低噪音和智能控制已经成为行业发展的关键共性核心问题，成为“卡住”石材规格板可持续发展“脖子”的咽喉之梗，本项目结合先进多线切割技术和智能控制技术，将有效解决这个“卡脖子”的问题，实现关键核心技术重大突破。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 本项目寻求合作、技术共研共享。预期突破上述关键技术难题，开发金刚石多线石材切割智能装备样机一套，有效解决行业存在共性问题，要求达到的技术指标如下： 金刚石多线石材智能切割装备主要技术指标. 序号; 指标项目; 技术攻关后指标. 1; 切割装备参数; 切割石材荒料最大尺寸; ≥3000×1300×1300 mm. 2; 一次最多可加工片数; ≥200片. 3; 最大切割进给速度; ≥300 mm/min. 4; 线锯最大切割速度; ≥25 m/s. 5; 力—运动协调底层控制系统自主知识产权; 2~4个软件著作权. 6; 多参量协同工艺参数在线智能优化系统自主知识产权; 2~3个软件著作权. 7; 与现有石材大板切割设备有较好兼容性; 具备. 8; 整台设备模块化设计、制造、拆换、便于维护; 具备. 9; 噪声; 相对框架锯降低1/3以上. 10; 加工石材参数; 切割锯缝; ≤0.7 mm. 11; 切割石材最小厚度; ≤5 mm. 12; 切割石材平整度偏差; ±0.2 mm. 13; 锯切大板表面厚度偏差; ±0.4 mm. |
| 时限要求 | 2024年12月前完成 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 （揭榜方与泉州市技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业） |  |  |  |  |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） |  |  | 环球石材（福建）有限公司 | 单位性质 |  |
|  |  |  |  | ¨龙头企业 þ骨干企业（þ高新技术企业、þ科技小巨人企业、¨科技型企业） |  |
| 技术需求牵头企业联系方式 |  | 凌辉，18859766103 |  |  |  |
| 有共同技术需求的同行企业（非排他性） | 序号 | 单位名称 |  |  | 单位性质 |
|  | 1 | 泉州市海恩德机电科技发展 有限公司 |  |  | ¨龙头企业 þ骨干企业（þ高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
|  | 2 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测：850万元 |  |  |  |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过：200万元 |  |  |  |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿为该技术难题攻关提供配套经费150万元。 企业名称：环球石材（福建）有限公司 本企业愿为该技术难题攻关提供配套经费 300 万元。 企业名称：泉州市海恩德机电科技发展有限公司 |  |  |  |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 各方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归多方共同所有。各方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |  |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 一、经济效益 项目产业化后，通过减小锯缝，将显著提升石材板材锯切的效益。目前1m2大理石市场价在几百元之几万之间，以每平方米售价300元计算，切割一块3m*1.3m*1.3m的大理石荒料，将增加经济效益16000多元，越贵的石材产生的价值越高。 二、社会效益 降低石材资源消耗：等效于今后相同数量石材的使用需求下，石材矿山资源将节约15～30%的开采量；如果进行石材的超薄切割，按板材面积需求计算，对石材资源的消耗将进一步降低。 降低能耗，减少废水废渣排放：金刚石多线切割减少的锯缝超过80%，即每年石材加工领域向环境排放的废水废渣将会减少80%以上。由于金刚线切割设备的能耗可以降低30%，可以有效节约用电。 改善生态环境：降低环境污染（粉尘，噪音），改善工人工作环境。 智能化提升：实现不同石材加工过程工艺参数量化智能控制，有效摆脱对工人经验的依赖。 |  |  |  |  |

榜单五：面向高效、重载的固废智能分选机器人关键技术开发（指南代码：2022GZ03）

| 重大技术需求（难题）题目 |  |  | 面向高效、重载的固废智能分选机器人关键技术开发 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 |  |  | 高端装备 |  |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 随着国家提出双碳政策和固废存量增大，固废资源化再生应用是实现双碳目标的重要途经，要实现固废高值化低碳再生，智能化分选是关键，现有的固废分选处理主要通过破碎、筛分、机械分选、人工精细分选等工艺方法和装备，固废来源和工况的复杂性导致必须由人工分选为机械分选兜底，一般一条固废处理生产线必须有至少8个人组成手动分选台，分选工人长期处在恶劣工况下，用工难的问题让固废处理企业难以为继。基于人工智能识别的高效分选专用机器人能有效解决这个行业痛点。 现有的机器人难以满足固废分选的实际工况，项目创新性地提出固废分选专用机器人开发方案，需要解决的主要技术壁垒为： （1）复杂工况下固废材质高效精确在线识别方法。按材质分，固废种类繁多，且互相混杂在一起，表面污染程度高，传统的视觉和光谱难以精确识别，需要通过开发新的多特征融合人工智能学习算法解决固废材料在线高效表征的技术壁垒； （2）复杂形状的粘连固废三维姿态在线高效检测方法。固废经过破碎加工后，形状复杂，且互相粘连，传统的RGBD相机难以同时满足检测范围和精度要求，需要攻克2米宽传送带的视野的不规则形状固废3D姿态高效检测的技术难题； （3）大行程、高效、重载分选机器人开发方案。建筑固废含有混凝土块、砖块及一些大件物料，且运输皮带速度较快（一般为2.5 m/s）,皮带宽度为1.5米，机器人运动行程要大于2米，成熟的并联机器人和关节机器人难以满足要求，必须要开发高速重载分选机器人。 （4）具有柔性和刚度调节结构的机器人抓手。要保证稳定高效的抓取在皮带上快速移动的固废，抓手刚度太大，遇到抓取固废位置干涉，容易破坏机器人和皮带，抓手太软影响抓取效率，因此需要解决固废分选的特殊工况下的机器人抓手集成开发。 |  |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 重大技术需求主要为开发可替代现有的固废人工分选的智能机器人，针对装潢垃圾实际工程处理工况，开发完成后的终试分选机器人（1套检测系统和两套机器臂）成本小于技术攻关后达到的技术指标为： - 机器臂X、Y、Z行程范围分别为：2000mm、1500mm和300mm； - 抓取物体等效直径范围：50mm-600mm; - 抓取物体最大重量：25kg； - 分选效率：5000次/小时（1套识别系统带2套机器臂）； - 识别准确率：大于95%； - 分选错误率小于6%，漏选率小于4%； - 根据分选物料的密集程度，皮带速度在0.2m/s-2.5m/s范围内自适应可调； （8）识别固废材质种类：大于20种。 |  |  |  |  |  |
| 时限要求 | 2024年6月前完成 |  |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 （揭榜方与泉州市技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业） |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） |  |  | 福建南方路面机械股份有限公司 | 单位性质 |  |  |
|  |  |  |  | þ龙头企业 þ骨干企业（þ高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |  |  |
| 技术需求牵头企业联系方式 |  | 黄文景，18959291108，13505004180 |  |  |  |  |
| 有共同技术需求的同行企业（非排他性） | 序号 | 单位名称 |  |  | 单位性质 |  |
|  | 1 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |  |
|  | 2 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |  |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测：450万元 |  |  |  |  |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过：200万元 |  |  |  |  |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿为该技术难题攻关提供配套经费200万元。 企业名称：福建南方路面机械股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 双方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归双方共同所有。双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 项目立项后的研究开发成果归双方共有，相关利益分配比例由双方另行协商。 |  |  |  |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 1、经济效益 开发具有人工智能识别的固废精细化分选机器人，替代人工分选，实现固废高值化应用，基于固废智能分选机器人的智能处理生产线快速占领国内高端装备市场，项目执行期预计实现销售产值4000万元。 2、社会效益 通过本项目的顺利实施，将完成具有自主知识产权的高端固废智能分选机器人的全国产化，打破进口产品对我国市场的垄断，带动工程机械行业升级转型，优化我省装备制造业产业结构，对社会民生和就业具有重要的影响。 3、生态效益 固废的高值化再生应用是我国实现双碳目标重要手段，精细化识别和分选是卡脖子的共性技术，需求的固废智能分选机器人替代恶劣工况的人工分选，实现固废处理工艺和装备数字化、智能化、网络化转型，对国家循环经济和绿色发展具有重要的生态效益。 |  |  |  |  |  |

榜单六：纳米辐射降温运动面料开发及产业化（指南代码：2022GZ04）

| 重大技术需求（难题）题目 |  |  | 纳米辐射降温运动面料开发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 |  |  | 新材料 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 纳米辐射降温运动面料开发及产业化不仅迎合了市场需求，同时有效节约能源消耗，响应全球“碳达峰、碳中和”的绿色理念。根据市场调研报告，到2025年全球降温面料市场规模预计将达到26亿美元，市场对降温材料需求巨大。纳米辐射降温运动面料是结合光学传播特性和材料科学的相关性能改变材料对具有热效应入射波的传递特性；主要通过在传统纤维母粒中混入不同尺度的纳米颗粒，改变材料对具有热效应电磁波的吸收、透过、反射性能，从而实现温度控制的目的。辐射降温技术在纺织服装领域的应用是近五年来是科技研发及市场化推广的热点，目前该项技术研发主要集中在国外相关知名企业、科研院所及少数国内科研院所，但因前端材料研发设计技术与产业化协同不足，在全球产业化仍无法成熟应用，具有极大的市场空间及社会效应。 本技术需求榜单“卡脖子”问题：该技术的产业转化需大量、稳定地生产有明显降温效果的母粒，并且开发出能进行纺丝、织造实现的工艺。因此，本技术榜单需求开发可高效、稳定地生产该类功能面料的工艺，实现量产辐射降温功能的运动服装面料，以满足服装企业、面料生产企业对降温类服装面料的大量需求。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 传统降温面料技术指标及要求： 业内以织物凉感验证规范（GB/T 35263-2017、FTTS-FA-019）作为参考，传统降温面料通过改变服装面料的导热系数实现热量（占人体散热量的15%）的传导。评价时测量接触瞬间织物最大热流失量（Qmax值），要求： Qmax（针织物）≥0.130W/cm2、Qmax（梭织物）≥0.170W/cm2。纳米辐射降温产品暂时市场还是空白，传统的纺织面料的红外透过率T%≤5%, 红外发射率ε%≤35%，该数据表明传统面料通过热辐射作用散失热量的效果不明显。 攻关后主要技术指标评定及要求： 人体辐射出的热量占人体总散热量的65%，通过技术攻关，希望生产织物对太阳光谱有较低的透过率、对中红外光谱区（8-20 µm，人体辐射出的电磁波谱，同大气窗口）有较高的透过率，从而实现在户外强光下有4℃以上的持续降温效果。具体指标如下： 序号; 检验项目; 检测依据及方法; 技术要求; 考核指标. 1; 太阳光谱透过率; 采用紫外可见近红外光谱仪测试光谱的透过率，扫描频率为5nm; ≤20; ≤10. 2; 中红外线透过率; 采用傅里叶变换红外光谱仪测试; ≥70; ≥70. 3; 防紫外线性能测试; 采用紫外线分光光度计测定紫外线防护系数(UPF值）和紫外线透过率[(UV-A)AV• (UV-B)Av]。; UPF≥20 透过率≤10; UPF≥30 透过率≤5. 4; 纤维的导热系数测试; 导热系数仪对材料进行导热率进行测试，测试方法为GB/T 10297-98《非金属固体材料导热系数的测定方法 热线法》。; 0.04-0.85; 0.5. 5; 温度传感器实时测试; 采用了温度传感器实时监测织物的在升降温过程中表面温度的变化来表征织物的降温性能，配以红外热像仪表征。; 户外强光照射降温效果≥4℃; ≥4℃. 6; 织物的透气性能测试; 根据GB/T 5453-1997《纺织品 织物透气性测试方法》，利用织物透气量仪对织物的透气率R（mm/s）进行测试。测试面积为20 cm2，试样压差100 Pa。; 透气率mm/s; 1000mm/s. 7; 经度×纬度; 1英寸（2.54厘米）长度内纱线的根数来表示; 经度×纬度; 大于75D×75D. 注：面料应满足基本服用性能，如起毛、起球、勾丝、耐日晒、耐洗涤牢度、摩擦牢度、熨烫牢度等要求。 |
| 时限 要求 | 2025年6月前完成 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 （揭榜方与泉州市技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业） |  |  |  |  |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） |  |  | 泉州匹克鞋业有限公司 | 单位性质 |  |
|  |  |  |  | þ龙头企业 þ骨干企业（þ高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |  |
| 技术需求牵头企业联系方式 |  | 蔡维健，13810781421 |  |  |  |
| 有共同技术需求的同行企业（非排他性） | 序号 | 单位名称 |  |  | 单位性质 |
|  | 1 | 泉州海天材料科技股份有限公司 |  |  | þ龙头企业 þ骨干企业（þ高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
|  | 2 | 福建百宏聚纤科技实业有限公司 |  |  | þ龙头企业 þ骨干企业（þ高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
|  | 3 | 福建省百川资源再生科技股份有限公司 |  |  | þ龙头企业 þ骨干企业（þ高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测：1000万元 |  |  |  |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过：200万元 |  |  |  |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿为该技术难题攻关提供配套经费600万元。 企业名称：泉州匹克鞋业有限公司 |  |  |  |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 项目揭榜方在项目立项前的研发成果及相关知识产权（专利权、技术秘密以及其他非专利技术成果的使用权、转让权等权力）归揭榜方所有，本司享有优先转让和有偿使用的权力。 项目立项后产生的研究成果及相关知识产权归双方共同所有，相关利益分配比例由双方另行协商。 |  |  |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | （1）经济效益：项目实施期间预计新增产值5000万元，利税1250万元。进一步量产后，可望年产值5亿元以上。 （2）社会效益：有利于提升我国纺织服装行业在降温面料、降温服装市场的质量和市场竞争力，推进我国纺织服装产业的核心技术水平、促进行业的国际竞争力；同时，降温面料的量产，有望降低人们使用空调的频率，利于促进碳中和、谈达峰远景目标的实现。 （3）行业影响力：项目实施后将成为纺织服装行业的产品技术与品质标杆，推动我国纺织、服装在该技术领域的发展，打破国外在高端降温功能纺织面料领域的垄断地位。 |  |  |  |  |

榜单七：锂离子动力电池用耐老化UV固化漏电保护涂料的技术开发及产业化（指南代码：2022GZ04）

| 重大技术需求（难题）题目 |  |  | 锂离子动力电池用耐老化UV固化漏电保护涂料的技术开发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 |  |  | 新材料 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 锂离子动力电池是新能源汽车产业发展的重要基石。为满足动力电池轻量化的发展需求，电芯集成模组的方式已由传统的金属框架固定发展为结构胶粘接，同时要求电芯的铝材外壳需贴合高绝缘性的PET蓝膜。然而，蓝膜在贴合时容易出现气体残留，导致在使用过程中产生空鼓并引起电池模组漏电的安全隐患。此外，由于PET的结构特性，导致蓝膜与双组份聚氨酯等结构胶的粘接强度不高，仅为2.0~3.5MPa，进而在集成模组时难以全部去掉金属框架，实现电池轻量化的最大化。 鉴此，德国宝马汽车与亮克威泽（lankwizer）涂料联合推出了采用UV固化涂料作为电芯间漏电保护的全新解决方案，并委托宁德时代（CATL）进行代工生产。为实现该先进制程的国产化，CATL联合国内外的工业涂料生产企业，包括信和、海虹老人、PPG等进行定向开发，但均存在双85老化1000h后UV涂层对铝材附着力严重衰减，致使结构胶粘接强度变差，仅为1.0~2.5MPa，无法达到lankwizer同类品的技术效果。 信和新材料是一家从事20余年涂料涂装技术研发、生产的国家高新技术企业。我司寻求具有自主知识产权、能够满足双85老化1000h的UV固化漏电保护涂料的制备技术，该产品对我司突破传统产品格局、站在行业前端、引领动力电池产业技术革新、赢得竞争话语权有着重要的促进作用。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | - 目前的技术指标 ①绝缘阻抗：≥10GΩ； ②附着力：1级； ③耐冲击：4倍放大镜下，无暴漆、裂纹等不良（根据GB/T 1732-1993(≥0.5J)标准）； ④盐雾测试：板面无起泡、不起皱、允许轻微变色、失光（根据GB/T 31467.3 标准）； ⑤与结构胶粘接强度：≥8MPa； ⑥双85老化1000h后与结构胶粘接强度：≤2.5MPa。 - 攻关后要求达到的技术指标 ①绝缘阻抗：≥10GΩ； ②附着力：0级； ③耐冲击：4倍放大镜下，无暴漆、裂纹等不良（根据GB/T 1732-1993(≥0.5J)）； ④盐雾测试：板面无起泡、不起皱、允许轻微变色、失光（根据GB/T 31467.3 标准）； ⑤与结构胶粘接强度：≥8MPa； ⑥双85老化1000h后与结构胶粘接强度：≥8MPa。 |  |  |  |  |
| 时限要求 | 2025年5月前完成 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 （揭榜方与泉州市技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业） |  |  |  |  |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） |  |  | 信和新材料股份有限公司 | 单位性质 |  |
|  |  |  |  | þ龙头企业 þ骨干企业（þ高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |  |
| 技术需求牵头企业联系方式 |  | 吴海波，13959841540 |  |  |  |
| 有共同技术需求的同行企业（非排他性） | 序号 | 单位名称 |  |  | 单位性质 |
|  | 1 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
|  | 2 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测：500万元 |  |  |  |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过：200万元 |  |  |  |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿为该技术难题攻关提供配套经费300万元。 企业名称：信和新材料股份有限公司 |  |  |  |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 项目开发方在项目立项前开发成果及其产生的相关知识产权（包括专利权、技术秘密以及其他非专利技术成果的使用权、转让权等权利）归项目开发方所有，本司享有优先转让和有偿使用的权利。 项目立项后的研究开发成果归双方共有，相关利益分配比例由双方另行协商。 |  |  |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | （1） 经济效益 项目成功实施后，将部分取代锂离子动力电池电芯包覆的PET蓝膜市场，项目期间预计新增产值5000万元，新增利税1800万元。 （2）提升产业竞争力 项目预期成果不仅有助于电池模组的轻量化结构设计，提高电池的能量密度，而且能够提升电池模组的自动化生产效率，减少生产过程的次品率，提高我国动力电池产业竞争力。 （3）社会效益 项目成果将打破宝马和亮克威泽在动力电池先进制程方面的技术垄断，实现关键材料的国产化，推动我国动力电池产业的可持续健康发展。 |  |  |  |  |

榜单八：掺硅高品质GaN衬底关键加工技术（指南代码：2022GZ04）

| 重大技术需求（难题）题目 |  |  | 掺硅高品质GaN衬底关键加工技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 |  |  | 新材料 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | GaN材料的研究与应用是目前全球半导体研究的前沿和热点，是研制微电子器件、光电子器件的新型半导体材料，并与SiC、金刚石等半导体材料一起，被誉为第三代半导体材料。它具有宽的直接带隙、强的原子键、高的热导率、化学稳定性好（几乎不被任何酸腐蚀）等性质和强的抗辐照能力，在光电子、高温大功率器件和高频微波器件应用方面有着广阔的前景。 氮化镓晶体工业化生产的主要困难：一，没有商品化的HVPE标准设备；二，无商品化设备导致大多数公司和研究机构在该领域经验积累少，氮化镓外延工艺不成熟、重复性差；三，大多数公司和研究机构采用的是MOCVD-GaN模板上外延GaN厚膜再利用激光进行剥离的方式生产GaN衬底，技术路线等原因导致最终产品成品率低、价格极其高昂，无法大规模生产从而满足市场需求。 氮化镓衬底加工的主要困难点：一，由于是异质外延，且生长速度较快，晶体的应力和翘曲比较大，导致在机械磨削过程种非常容易破片；二，氮化镓化学性质非常稳定，耐强酸和强碱，其化学机械抛光移除率极低，仅50nm/h,完成抛光预计需要20h以上；三，氮化镓晶体内部存在大量宏观缺陷，如裂纹，通孔和凹坑等，在抛光过程种极易被扩大，导致抛光后的衬底品质较差，降低芯片的品质。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 参数; 现行; 目标. 尺寸（英寸）; 2; 4. 厚度(mm); <0.5; >1. 位错密度(cm-2); <3 x 106; <106. 载流子浓度（cm-3）; >1018; >2 x 1018. 高校合作设计并拥有自主知识产权的2-4英寸单晶GaN用HVPE生长设备，创新性地提出并发展了一种新型的多孔氮化镓薄膜制备技术，该多孔氮化镓薄膜直接在蓝宝石上制备得到，单晶性好、无应力，制备工艺稳定、重复性好。使用该多孔薄膜作为衬底模板，实现了无应力GaN厚膜的自剥离。该技术为本项目GaN单晶衬底技术的推广和工业化发展奠定了基础。与国内外大多数公司采用的激光剥离技术相比，工艺稳定、重复性好，极大的提高了成品率（>80%），可有效降低产品成本、提高竞争力，对于实现氮化镓单晶衬底的大规模量产奠定了坚实的基础。 |
| 时限 要求 | 2025年6月前完成 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 （揭榜方与泉州市技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业） |  |  |  |  |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） |  |  | 福建晶安光电有限公司 | 单位性质 |  |
|  |  |  |  | ¨龙头企业 þ骨干企业（þ高新技术企业、¨科技小巨人企业、þ科技型企业） |  |
| 技术需求牵头企业联系方式 |  | 李淑琼，18359953163 |  |  |  |
| 有共同技术需求的同行企业（非排他性） | 序号 | 单位名称 |  |  | 单位性质 |
|  | 1 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
|  | 2 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测：2395万元 |  |  |  |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过：200万元 |  |  |  |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿为该技术难题攻关提供配套经费2195万元。 企业名称：福建晶安光电有限公司 |  |  |  |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 知识产权和成果管理归属福建晶安光电有限公司，福建晶安光电有限公司支付技术公关单位100万元攻关费用。 |  |  |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 此技术开发成功后可达到国际领先水平，填补了国内第三代半导体材料的空白，为高质量的电力电子器件、微波器件、及功率器件的研发奠定了材料基础。未来五年内，等效2英寸GaN晶片的市场需求量将达到35万片，目前2英寸氮化镓衬底价格1.2万元/片，市场总规模约70亿元/年，而其上芯片的价值是衬底的数倍乃至数十倍以上。4英寸氮化镓衬底单价超过5万元，6英寸氮化镓衬底尚未有商业化产品。项目3年目标年产能达到1.2万片/年（2英寸），效益预计1.2亿元/年，累计申请8篇以上发明专利 不仅向全球市场提供GaN衬底晶片而且供应集成GaN基光电子的晶片等，用于满足中国乃至全世界在全固态照明和短波长激光器等光电器件应用领域的需求。 |  |  |  |  |

榜单九：高性能纺织钩针抗疲劳制造技术开发与产业化应用（指南代码：2022GZ04）

| 重大技术需求（难题）题目 |  |  | 高性能纺织钩针抗疲劳制造技术开发与产业化应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 |  |  | 新材料 |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 钩针是单、双面大圆机、小圆机、罗纹机、电脑提花机、高精密单、双面氨纶机等精密纺织装备的关键构件，其成本在纺织装备中占有较大比重。目前，高端纺织钩针的制造技术被德国垄断，国产钩针普遍存在粗糙度差、寿命低等缺点，其制造技术处于中低端水平，致使我国每年钩针进口额多达数十亿美元，高精度、长寿命钩针的制造技术成为了纺织行业的“卡脖子”技术难题。要突破高端纺织钩针的技术垄断，必须对以下三个关键技术难题进行攻关：1）材料纯净化；2）钩针失效机理；3）表层强化技术。 1、材料纯净化 材料纯净化技术是钩针具有高性能的关键。钩针材料中的夹杂物或组织缺陷会使钩针在服役过程中产生应力集中，使其在循环载荷作用下失效。因此，如何控制钩针的制坯过程及热处理工艺，提升材料的纯净度，降低钩针的组织缺陷是制造高性能钩针的关键技术难题。 2、钩针失效机理 钩针的失效分析是对其进行强化的依据。通过研究疲劳和磨损的临界条件，找到钩针的失效模式，明确钩针的疲劳源也是研发高精度、长寿命钩针制造技术的关键难题。 3、表层强化技术 表层强化是高能钩针制造技术的核心。通过相变强化和应变强化可以使钩针表层具有超高的残余压应力场、超硬的结构梯度场、超细的微结构场，钩针的服役寿命与其表层的力学特性有密切的关系。因此研究如何对钩针进行表层强化也是制造高性能钩针的关键技术难题。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 目前，高端纺织钩针被国外垄断，本项目通过产学研深度融合，联合技术攻关突破上述重大关键技术难题，实现高精度、长寿命、高性能钩针的抗疲劳制造技术研发，实现高端钩针的国产化替代，填补国内空白，产品性能指标达到国际领先水平。技术攻关后达到的预期技术指标如下： 技术攻关后高性能纺织钩针的技术指标 主要性能参数; 技术指标. 钩针顶端表面粗糙度/μm; ≤ 0.32. 厚度/mm; ≤ 0.3. 勾线次数; ≥ 6×108. 可靠性; ≤ 10-6. 服役寿命; 1年. |
| 时限要求 | 2025年6月前完成 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 （揭榜方与泉州市技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业） |  |  |  |  |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） |  |  | 石狮市汇星机械有限公司 | 单位性质 |  |
|  |  |  |  | þ龙头企业 þ骨干企业（þ高新技术企业、þ科技小巨人企业、þ科技型企业） |  |
| 技术需求牵头企业联系方式 |  | 孙国梁，17305088890 |  |  |  |
| 有共同技术需求的同行企业（非排他性） | 序号 | 单位名称 |  |  | 单位性质 |
|  | 1 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
|  | 2 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测：600万元 |  |  |  |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过：200万元 |  |  |  |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿为该技术难题攻关提供配套经费400万元。 企业名称：石狮市汇星机械有限公司 |  |  |  |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 项目攻关过程中，所产生的科研成果及相关知识产权归石狮市汇星机械有限公司及合作方共有，石狮市汇星机械有限公司为合作享有成果的第一完成单位。科研成果及相关知识产权双方均可使用，在未征得石狮市汇星机械有限公司同意的情况下，合作方不可将项目攻关过程中产生的科研成果及相关知识产权提供给第三方使用（包括出售、技术支持、技术服务等方式）。 |  |  |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 一、经济效益 项目成功后，将形成至少年产1000万件的高性能纺织钩针的能力，并且有望销售300万以上该型号的钩针，目前该型号钩针的进口价格为6元/根，国产化后的价格为1.8元/根，因此每年可以增加销售收入1000万元以上。 二、社会效益 高性能、长寿命纺织钩针的制造技术一直被国外垄断，本项目将成功实现高端钩针的国产化替代，对于提升我国纺织装备的自主研发能力具有重要意义。高端纺织钩针抗疲劳制造技术产业化后，国产钩针可以进军国际市场、对于实现经济的高质量增长具有重要作用。 在项目建设过程中，预计培养超过50名抗疲劳制造高技术人才，新增抗疲劳制造相关技术研发、管理、生产等岗位超过100个，并有效促进纺织行业的转型升级和行业发展。 |  |  |  |  |

榜单十：即食休闲鱼糜制品品质提升关键技术（指南代码：2022NZ01）

| 重大技术需求（难题）题目 |  |  | 即食休闲鱼糜制品品质提升关键技术 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业领域 |  |  | 食品加工与海洋生物产业 |  |  |  |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容 | 即食休闲鱼糜制品是近年来国内外市场上的一种新型高蛋白的营养型休闲方便食品。该类食品主要以鱼糜为主要原料，添加相应辅料进行调味复配，加工出的产品以其丰富的营养、诱人的风味和口感，赢得国外消费者的青睐。泉州作为我国重要的休闲食品生产基地，在该类食品的生产上也紧跟国际市场潮流，研究开发并生产诸如鳕鱼肠、鱼豆腐、调味鱼丸等众多品类的休闲鱼糜制品。目前，国内以鱼糜为原料生产的休闲鱼糜制品的品质低于国际上同类成熟产品，主要存在不同批次产品品质不一，产品贮藏期短且容易败坏，如贮藏后期出现白色霉斑、凝胶结构塌陷失水等现象（如国际上某类休闲鱼糜制品鳕鱼肠在不添加防腐剂的情况下其保质期可达270天）。上述即食休闲鱼糜制品存在的问题，每年对该产业造成数亿元以上重大经济损失，严重阻碍了我国休闲鱼糜制品的良性发展。 本项目要攻克的技术是：开发提升即食休闲鱼糜制品品质的关键技术，满足消费市场对该产品的需求，产品品质争取达到并超过国际同类产品。 |  |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标 | 本项目寻求合作、技术共研共享。预期突破上述重大关键技术难题，实现高品质即食休闲鱼糜制品的加工工艺优化和贮藏品质安全控制技术，填补国内空白，产品（以鳕鱼肠为例）相关品质指标达到国际先进水平，具体如下： 1. 产品（以鳕鱼肠为例）的凝胶强度≥ 150 g·cm； 2. 产品（以鳕鱼肠为例）出现白色霉斑和凝胶结构塌陷失水检出率≤ 0.05%； 3. 产品（以鳕鱼肠为例）保质期达到国际同类产品水平（≥270天）。 |  |  |  |  |  |
| 时限 要求 | 2024年12月前完成 |  |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 （揭榜方与泉州市技术需求企业联合申报项目，技术需求企业也可以是榜单之外的同行企业） |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求牵头企业（非排他性，可以多个） |  |  | 晋江市闽南水产开发有限公司 | 单位性质 |  |  |
|  |  |  |  | 龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |  |  |
| 技术需求牵头企业联系方式 |  | 姓名：吕晓毅 职务：总经理助理 手机：15759713333 |  |  |  |  |
| 有共同技术需求的同行企业（非排他性） | 序号 | 单位名称 |  |  | 单位性质 |  |
|  | 1 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |  |
|  | 2 |  |  |  | ¨龙头企业 ¨骨干企业（¨高新技术企业、¨科技小巨人企业、¨科技型企业） |  |
| 研发资金投入预测 | （以揭榜方申报项目测算数据为准） 研发总预算初步预测：500万元 |  |  |  |  |  |
| 申请财政资金 | 申请科技局财政资金不超过：200万元 |  |  |  |  |  |
| 企业出资承诺 | 本企业愿为该技术难题攻关提供配套经费300万元。 企业名称：晋江市闽南水产开发有限公司 |  |  |  |  |  |
| 企业期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 双方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归双方共同所有。双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，双方不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏或转让。 |  |  |  |  |  |
| 企业承接转化后预期的经济、社会效益 | 预期技术成果开展产业化，可大大提高即食休闲鱼糜制品的品质和保质期，提高我国该类产品在国际上的竞争力，有利于出口创汇。经济效益方面，所开发高品质即食休闲鱼糜制品可在项目执行期实现年销售产值1个亿以上，促进就业岗位及税收的同步增加。同时以此项目作为示范工程，辐射并带动泉州海洋休闲功能食品的开发，可进一步提升海洋食品产业链的价值。 |  |  |  |  |  |